题型12  无机化工流程综合

目录

第一部分 题型解码 高屋建瓴，掌握全局

第二部分 考向破译 微观解剖，精细教学

典例引领  方法透视   变式演练

考向01 原料预处理

考向02 反应条件的控制

考向03 陌生方程式的书写【重】

考向04 物质的分离提纯

考向05 电离常数、溶度积常数的有关计算【难】

第三部分 综合巩固 整合应用，模拟实战

广东高考化学无机化学工艺流程题已连续5年占据固定题位即第18题。考点聚焦三方面：反应原理：侧重氧化还原反应判断、方程式书写（如2024年锆的“沸腾氮化”），以及速率与平衡调控（颗粒大小、温度优化）；物质转化与除杂：通过pH控制沉淀金属离子、资源回收利用；实验操作：涵盖分离、检验、洗涤等基础操作。能力要求强调信息整合（流程图分析）、知识迁移（元素化合物应用）及逻辑推理（步骤目的、转化关系推导）。

考向01 原料预处理

【例1-1】（2025·广东深圳·模拟预测）铟烟灰渣[含等]为主要原料制备In和活性ZnO的工艺流程如下：

已知：①常温下，一些金属离子开始沉淀与完全沉淀时的

|  | Zn2+ | Fe2+ | Fe3+ | In3+ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开始沉淀 | 6.5 | 6.3 | 1.5 | 3.5 |
| 完全沉淀 | 8.5 | 8.3 | 2.8 | 4.8 |

②在酸性溶液中H2A2可萃取三价金属离子：。

回答下列问题：

（1）“浸渣1”的主要成分是           (填化学式)。

（2）“还原除砷时，可将溶液中的H3AsO4转化，发生反应的化学方程式是           。

（3）加入铁粉“还原”的目的是           。

（4）“反萃取”中，可通过           提高萃取率。

（5）“滤液2”可在           (填操作单元)再利用。

（6）“调pH”中可选用的试剂X为           。使用H2O2的目的有           ，H2O2的使用量远大于理论计算量，可能的原因是           ；pH应控制的范围是           。

（7）“灼烧”时，发生反应的化学方程式是           。

【例1-2】（2025·广东深圳·一模）电动汽车电池正极废料含铝箔和Li、Ni、Co、Mn等的氧化物。一种回收路线如下：

已知：I．萃取时反应：(水相)(有机相)(有机相)(水相)，(为萃取反应的平衡常数，代表或)。

Ⅱ．该工艺下，；饱和的浓度约为。

（1）Mn属于      区元素。

（2）“碱浸”时，Al箔发生反应的离子方程式为      。

（3）“酸浸”时，被还原为，需添加      ，其中转移的电子数目为      。

（4）“沉锰”时，发生反应的离子方程式为      。

（5）“镍钴分离”时，通过添加硫酸调控，可将、依次从有机溶剂中分离出来，请从平衡移动的角度解释原因      。

（6）该工艺中能循环利用的物质有      (填化学式)。

一、预处理目的

除杂提纯：去除原料中无用或有害杂质，提高后续反应效率。

转化形态：将目标物质转化为易处理形式（如离子态），便于化学分离或反应。

二、常用预处理方法

（1）物理粉碎.。

研磨/雾化：增加物料表面积（固体磨粉、液体雾化），加速反应进程。

（2）高温处理。

焙烧：矿石在特定气体（空气、CO等）中加热（低于熔点），发生氧化、还原等反应。

煅烧：固体高温分解（如脱结晶水、CO₂）；产物为固体+气体（例：CaCO₃煅烧生成CaO+CO₂）。

灼烧：高温脱水或去除有机物（实验室常用，如海带提碘前灼烧除有机物）。

- （3）浸取分离。

- 可溶离子（如金属盐），初步分离。

酸浸：用酸溶解金属（如Fe³⁺、Al³⁺）；注意硫酸可能导致Pb²⁺、Ca²⁺沉淀（PbSO₄等）。

碱浸：NaOH溶解两性氧化物（Al₂O₃→AlO₂⁻）、NH₃配位溶解（Ag⁺→[Ag(NH₃)₂]⁺）。

盐浸/醇浸：铵盐溶解特定物质（如FeCl₃溶矿）；有机溶剂提取脂溶性成分。

【变式1-1】（2025·广东湛江·一模）钴是一种重要的战略物质，钴合金材料广泛应用于航空航天、机械制造等领域。工业上以钴矿(主要成分是，含有、、、等杂质)为原料制取金属钴的工艺流程如图所示。

①25℃时，部分阳离子以氢氧化物形式沉淀时溶液的见下表：

| 金属离子 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开始沉淀的 | 6.9 | 1.5 | 3.6 | 7.1 | 7.9 |
| 沉淀完全的 | 8.3 | 2.8 | 4.7 | 9.2 | 9.8 |

②的，当溶液中可溶性组分浓度小于时，可认为已除尽。

回答下列问题：

（1）浸取钴矿石前需要“粉碎”处理，其目的是     。

（2）“浸取”时含物质发生反应的离子方程式为     。

（3）“除杂”过程中调的范围是     。

（4）若“沉钙”后溶液中，是否沉淀完全？理由是     (写出必要的计算过程)。

（5）该工艺中设计萃取、反萃取的目的是     。

【变式1-2】以黄铁矿(主要成分是，含少量)和软锰矿(主要成分是，含少量)为原料制备的工艺流程如下：

已知：时，。

（1）研磨黄铁矿、软锰矿的目的是       。

（2）酸浸过程得到的滤液中含有的金属阳离子有和       ，滤渣1的成分为和       写出酸浸过程中主要反应的离子方程式       。

（3）调时，若溶液中，为得到尽可能多且纯净的产品，应控制的范围是       。

（4）沉锰过程需控制温度为的原因是       。

（5）写出沉锰过程中生成的离子方程式       。

（6）下图为的溶解度曲线，操作A是加入足量稀硫酸充分反应后，       洗涤干燥。

考向02 反应条件的控制

【例2-1】（2025·广东广州·二模）广泛应用于新能源汽车和储能领域。从低浓度锂溶液(含、、、)获得制备的原料和，工艺流程如下：

已知：①常温下，部分物质的如下表。

| 物质 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

②在本工艺相应条件下，EDTA能与反应生成可溶于水的稳定配合物。

③常温下，，，。

（1）“沉锂1”中生成磷酸锂的离子方程式为           。若“沉锂1”后滤液中，则溶液浓度为           。

（2）“萃取除铝”时，调节溶液，与萃取剂HR(弱酸)反应转化为而被萃取至有机层。降低溶液pH，铝的去除率明显降低，原因是           。

（3）“沉淀”时控制溶液，此时           ，该条件下转化为的离子方程式为           。

（4）“除杂”中加入NaOH调节溶液。滤渣2的主要成分是、和           。

（5）“沉锂2”先加入适量EDTA，再加入固体，充分反应后过滤。加入EDTA的目的是防止产品中混入           (填化学式)杂质。

【例2-2】工业上利用黑钨矿(其主要成分是FeWO4、MnWO4，还含有少量SiO2和Al2O3)制备钨的工艺流程如下图所示：

已知：①上述流程中，钨的化合价只在最后一步发生改变；②常温下钨酸难溶于水。回答下列问题：

（1）已知元素钨与铬同族，钨在元素周期表中的位置是第六周期第      族，其位于元素周期表        区。

（2）提高黑钨矿“焙烧”效率的措施有      (任写一条)，FeWO4在“焙烧”过程中发生反应的化学方程式为          。

（3）“滤渣”的主要成分是      (填化学式)。

（4）钨酸钙(CaWO4)和氢氧化钙都是微溶电解质。某温度下Ca(OH)2和CaWO4的饱和溶液中，pc(Ca2+)与pc(阴离子)的关系如图所示，已知：pc(离子)=-lgc(离子)。该温度下将Na2WO4溶液加入石灰乳中得到大量钨酸钙，发生反应的离子方程式为          ，该反应的平衡常数K=         。

一、反应条件的控制方法

通过控制一定的反应条件来达到提高物质转化率或除去杂质的目的。

1．控制溶液的pH

（1）增强物质的氧化性、还原性(H+能增强MnO4-、NO3-的氧化性),调节离子的水解程度。

（2）通过控制溶液的pH可以除去某些金属离子。

如要除去溶液中含有的Fe3+、Al3+,可调节溶液的pH使之转变为Fe(OH)3、Al(OH)3沉淀。

2．控制温度(常用水浴、冰水浴等)

（1）控制反应速率(升温增大反应速率)、使催化剂达到最大活性、防止副反应的发生。

（2）使化学平衡移动,控制化学反应进行的方向。

（3）升温:使溶液中的气体逸出,使易挥发物质挥发,使易分解的物质分解。

（4）煮沸:使气体逸出;促进水解,聚沉后利于过滤分离。

（5）控制固体的溶解与结晶。

趁热过滤:减少因降温而析出的溶质的量。

蒸发浓缩:蒸发除去部分溶剂,提高溶液的浓度。

蒸发结晶:蒸发溶剂,使溶液由不饱和变为饱和,继续蒸发,过剩的溶质就会以晶体析出。

3．使用保护气

（1）隔绝空气(主要是O2、H2O)。

（2）抑制弱离子的水解(如HCl氛围)。

二、陌生图像中反应条件的选择

[例1] 浸出过程中时间和液固比对锰浸出率的影响分别如图甲、图乙所示。

则适宜的浸出时间和液固比分别为60 min、3。

[例2] “酸浸”实验中,镁的浸出率结果如图所示。由图可知,当镁的浸出率为80%时,所采用的实验条件为100 ℃、3 h左右。

[例3] 酸浸时,若使钛的浸出率(η%)达到90%,则根据如图判断工业上应采取的适宜条件是酸浓度和液固比的取值分别约为40%、6。

【变式2-1】某化工厂利用废旧锂离子电池正极材料(含有LiCoO2以及少量Ca、Mg、Fe、Al等)制备Co2O3和Li2CO3.工艺流程如下：

已知：①常温下，部分金属离子(Mn+)形成氢氧化物沉淀的pH范围如下：

| Mn+ | Fe2+ | Al3+ | Mg2+ | Ca2+ | Co2+ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开始沉淀 | 6.3 | 3.8 | 9.6 | 10.6 | 6.6 |
| 完全沉淀c(Mn+)≤10-6 | 8.3 | 5.4 | 12.0 | 12.6 | 9.1 |

②Ksp[Mg(OH)2]=5.6×10-12

回答下列问题：

（1）基态Co原子的价层电子中，未成对电子与成对电子数目的比值为           。

（2）“酸浸”时发生反应：。

①补充上述离子方程式中的缺项           ；

②若用盐酸代替草酸进行“酸浸”，可能带来的影响是           。

（3）①滤液2中c(Mg2+)           mol·L-1；

②向滤液2中加入NH4F固体的目的除了沉淀Mg2+外，还有           。

（4）滤液3中含金属元素的离子主要是[Co(NH3)6]2+，通入空气发生催化氧化反应过程中，氧化剂和还原剂的物质的量之比为           。

（5）已知沉锂过程中有气体生成，写出“沉锂”过程中的离子方程式           。

【变式2-2】氮化钛常作仿金饰品，乳酸亚铁常作补铁制剂。以钛铁矿（主要含，还含少量、）为原料制备氮化钛和乳酸亚铁的工艺如图，回答下列问题：

部分物质的熔点、沸点数据如表所示：

| 物质 |  | Mg |  | Ti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 熔点 |  | 648.8 | 714 | 1667 |
| 沸点 | 136.4 | 1090 | 1412 | 3287 |

（1）Ti位于元素周期表第        周期        族。

（2）其他条件不变，“酸浸”时铁、钛浸出率与硫酸质量分数的关系如图所示。

“酸浸”时宜选择的硫酸质量分数为        %。

（3）“熔炼”时，温度在，反应还能得到一种具有还原性和可燃性的气体。“熔炼”的化学方程式为        。

（4）“还原”时得到钛和另一产物M，采用蒸馏法分离出钛，控制蒸馏的最低温度为        ，工业上用惰性材料作为电极来电解熔融的M，阳极的电极反应式为        。

（5）利用溶液和过量溶液制备的离子方程式为        ；用酸性溶液滴定法测定乳酸亚铁产品的纯度，所有操作均正确，但经多次实验结果发现，测得值高于实际值，其原因是        。已知滴定反应为（未配平）。

考向03 陌生方程式的书写

【例3-1】（2025·广东汕头·二模）钒酸银（）是一种极有前景的可见光响应光催化剂，一种用废钒（主要成分、、、、）制取钒酸银的工艺流程如下：

已知：①有机酸性萃取剂HA的萃取原理为：

（表示，表示有机萃取剂）；

②酸性溶液中，对、萃取能力强，而对、的萃取能力较弱。

（1）基态钒原子的价层电子排布式为      。“滤渣”的成分是      （写化学式）。

（2）“滤液①”中钒以+4价、+5价的形式存在，简述加入铁粉的原因：            。

（3）“有机层”加入硫酸反萃取后，加入，写出与反应生成和的离子方程式：         。

（4）已知溶液中与可相互转化且为沉淀。室温下，维持“沉钒”时溶液中的总浓度为，。已知，，则“沉钒”后溶液中      。

（5）写出煅烧的化学方程式           ，煅烧生成的气体返回到      工序重新利用。

【例3-2】（2025·广东深圳·一模）一种从石煤灰渣（主要含及等）中提取钒的工艺流程如下：

已知：萃取剂（HR）与阳离子的结合能力：；萃取的原理为；“中间盐”中的金属阳离子均为+3价；含的硫酸盐难溶于水；。

（1）“酸浸”时，钒主要以的形式进入溶液。

①为提高浸取率，可采取的措施是     （任写一条）。

②发生反应的化学方程式为     。

（2）“还原结晶”所得“溶液3”的主要阳离子及其浓度如下表：

| 阳离子 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓度 | 10.79 | 0.0041 | 0.11 | 0.029 |

据此分析“溶液3”可在     工序循环利用。

（3）“中间盐”的一种含钒物质为；“溶解”后，所得溶液中钒主要以的形式存在。该含钒物质“溶解”时发生反应的离子方程式为     。

（4）“还原”步骤的主要目的是     。

（5）“萃取”前，需调节溶液。

①已知萃取前溶液中，理论上，为避免产生沉淀，应调节溶液pH小于     （保留一位小数）。

②实际上，溶液pH也不能过低，其原因是     。

1．工艺流程中方程式的整体书写思路

首先根据题给材料中的信息写出部分反应物和生成物的化学式,再根据反应前后元素化合价有无变化判断反应类型(非氧化还原反应适用元素守恒;氧化还原反应适用元素、得失电子守恒)。

2．工艺流程中氧化还原反应方程式的书写思路

（1）首先确定氧化剂(或还原剂)与还原产物(或氧化产物),再判断出还原剂(或氧化剂)与氧化产物(或还原产物)。

（2）根据得失电子守恒配平氧化还原反应。

（3）根据电荷守恒、反应物和介质环境的酸碱性,在方程式左边或右边补充H+、OH-或H2O等。

（4）根据元素守恒配平反应方程式。

3．流程中电极反应式的书写思路

（1）列变价——写出电极上发生变价的主要反应物和主要产物。

（2）标电子——由化合价写出得失电子数。

（3）调电荷——由电荷守恒依据介质环境将反应式两边的电荷调平,酸性溶液用H+,碱性溶液用OH-,若是熔融电解质,则依据具体题目信息,一般熔融氧化物用O2-,熔融碳酸盐用CO32−。

（4）后补水——由元素守恒配平电极反应,一般看氢原子,哪边少氢原子就在哪边以水的形式补上相应数目的氢原子,也被称为“氢不够,水来凑”。

（5）检查氧——最后用“O”守恒检查是否正确。

【变式3-1】一种从镍钴废渣（主要成分为、、以及少量钙、镁等的化合物）中提取Ni、Co的工艺流程如下：

已知：

①黄钠铁矾化学式为，其沉淀的pH范围为1.5~2.0。

②草酸的，。

（1）“酸浸”时镍元素发生反应的离子方程式        。

（2）“除铁”中加入的作用        ；该步骤中不能用代替的原因为        。

（3）“镍钴萃取分离”中，不同萃取剂的分离性能对比如下表所示，则萃取剂的最佳选择为        （填萃取剂名称），原因是        。

| 萃取剂 | 萃取余液中金属质量浓度/（g/L） |  | Co的萃取率% | 分相时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Co | Ni |  |  |
| 7401 | 3.10 | 13.5 | 48.0 | 2min |
| 7402 | 2.85 | 13.7 | 52.5 | 5min |
| P507 | 0.03 | 13.8 | 99.5 | 1min |

（4）“热解还原”中产生的，则该化学方程式为        。

【变式3-2】含铬电镀废水的主要成分如表，常用“Pb2+沉淀法”和“药剂还原沉淀法”进行处理。

| 离子 | Cr(VI) | Cr3+ | Cu2+ | Fe2+ | Zn2+ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量mg/L | 28.38 | 12.92 | 0.34 | 0.069 | 0.014 |

I． “Pb2+沉淀法”工艺流程如图。

金属离子沉淀完全时()及沉淀开始溶解时的pH如表。

| 金属离子 |  | Cu2+ | Fe2+ | Fe3+ | Zn2+ | Cr3+ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 沉淀完全 | 6.7 | 8.3 | 2.8 | 8.2 | 5.6 |
|  | 沉淀开始溶解 | — | 13.5 | 14.0 | 10.5 | 12.0 |

（1）铬元素的价电子排布式：       。已知金属铬为体心立方晶体，密度为7.2g/cm3，求两个Cr原子的最小核间距       nm。(只写表达式，不计算)

（2）“氧化”过程中Cr(OH)3转化为的离子方程式为       。

（3）“沉降”过程中应调节pH范围是       ~10.5。

（4）已知25℃是；；。“沉铬”过程中：

①生成铬黄的离子方程式为       。

②从平衡角度分析pH对沉铬率的影响       。

II． “药剂还原沉淀法”工艺流程如图。

（5）“还原”过程中，被Cr(VI)氧化为       。

（6）“沉淀”过程中，当溶液pH为8.6时，       。

考向04 物质的分离提纯

【例4-1】废旧锂离子电池的正极材料主要成分是，还含有少量金属Al、Fe以及其他不溶性物质，采用如下工艺流程回收其中的钴制备Co单质：溶液中金属离子开始沉淀和完全沉淀的pH如下表所示：

| 金属离子 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开始沉淀时()的pH | 7.8 | 3.7 | 2.2 | 7.5 |
| 沉淀完全时()的pH | 9.3 | 4.7 | 3.2 | 9.0 |

回答下列问题：

（1）“滤液1”中主要存在的阴离子有     。

（2）“酸浸”中发生反应的化学方程式为     。“酸浸”时需要控制温度在80～85℃，温度不宜过高的原因是     。

（3）如果“酸浸”后的溶液中浓度为1.0，则“调”应控制的pH范围是     。

（4）“滤液2”中可回收利用的物质主要是     (填化学式)。

（5）“酸溶”中发生反应的离子方程式为     。

【例4-2】铟()是制造低熔点合金、轴承合金、半导体、电光源等的重要原料，从铅、锌的冶炼过程中产生的高铟烟灰(主要含有、、、、)中提取铟的流程如下：

已知：①“萃取”时，发生的反应为(有机液)(有机液)、(有机液)(有机液)；

②“反萃取”时，发生的反应为(有机液)(有机液)；

③滤液中铟以的形式存在，与相似，易水解。

回答下列问题：

（1）的电离方程式为     。

（2）“氧化酸浸”时     (填“能”或“不能”)用浓盐酸代替稀硫酸，理由是     (用离子方程式表示，若前面回答“能”，则此空不用填)。

（3）“氧化酸浸”过程中硫元素最终均以硫酸根离子的形式存在于浸出液中，写出发生反应的化学方程式：     。

（4）下列关于“萃取”和“反萃取”的说法错误的是_____(填字母)。

A．这两个操作均利用了溶质在水中和有机液中的溶解性不同

B．若在实验室里完成这两个操作，均需用到分液漏斗、烧杯和玻璃棒

C．“萃取”时，可向“净化”后的液体中加入适量的溶液，以提高萃取率

D．“反萃取”时，适当增大盐酸的浓度可提高铟的反萃取率

（5）“置换”后所得浊液，需要经过过滤、洗涤、干燥等操作得到粗铟，在洗涤操作中，检验粗钢已洗涤干净的方法为     。

1．过滤

固液分离的一种方法,主要有常压过滤、减压过滤、热过滤。

（1）常压过滤:准确判断经过过滤后产生的滤液、滤渣的主要成分,准确判断是留下滤液还是滤渣。

（2）减压过滤(抽滤):相比普通过滤,抽滤加快了过滤的速度。抽滤的优点是快速过滤,有时还可以过滤掉气体,并能达到快速干燥产品的作用。

（3）趁热过滤:。可使用热过滤仪器将固液混合物的温度保持在一定范围内进行过滤,所以又称为热过滤。

2．蒸发结晶

（1）适用范围:提取溶解度随温度变化不大的溶质,如:NaCl。

（2）蒸发结晶的标志:当有大量晶体出现时,停止加热,利用余热蒸干。

3．冷却结晶

（1）适用范围:提取溶解度随温度变化较大的物质(如KNO3)、易水解的物质(如FeCl3)或结晶水合物(如CuSO4·5H2O)。

（2）冷却结晶的标志:当有少量晶体(晶膜)出现时。

4．沉淀洗涤时洗涤剂的选择

| 洗涤试剂 |  | 适用范围 | 目的 |
| --- | --- | --- | --- |
| 蒸 馏 水 | 冷水 | 溶解度随温度升高而升高,且变化较大 | 除去固体表面吸附的××杂质,减少固体因为洗涤液温度高造成溶解损失 |
|  | 热水 | 溶解度随温度升高而降低 | 除去固体表面吸附的××杂质,减少固体因为洗涤液温度低造成溶解损失 |
| 有机溶剂(酒精、丙酮等) |  | 固体易溶于水、难溶于有机溶剂 | 减少固体溶解损失;利用有机溶剂的挥发性除去固体表面的水分,增大干燥速率 |
| 饱和溶液 |  | 对纯度要求不高的产品 | 减少固体溶解 |
| 酸、碱溶液 |  | 产物不溶于酸、碱 | 除去固体表面吸附的可溶于酸、碱的杂质;减少固体溶解 |
| 洗涤沉淀的方法:向过滤器中加入蒸馏水至浸没沉淀,待水自然流下后,重复以上操作2～3次 |  |  |  |
| 检验沉淀是否洗涤干净的方法:取少量最后一次的洗涤液于试管中,向其中滴入某试剂,若未出现特征反应现象,则沉淀洗涤干净 |  |  |  |

5．重结晶

将结晶得到的晶体溶于溶剂制得饱和溶液,又重新从溶液结晶的过程。

6．萃取与反萃取

萃取：利用溶质在互不相溶的两种溶剂里的溶解度不同,用一种溶剂(萃取剂)把溶质从它与另一种溶剂组成的溶液里提取出来的过程,萃取后需要分液。如:用CCl4萃取溴水中的Br2；反萃取：在溶剂萃取分离过程中,当完成萃取操作后,为进一步纯化目标产物或便于下一步分离操作的实施,将目标产物从有机相转入水相的萃取操作称为反萃取,为萃取的逆过程。

7．蒸馏

蒸馏是利用液体混合物中各组分的沸点不同,给液体混合物加热,使其中的某一组分变成蒸气再冷凝成液体,跟其他组分分离的过程。

8．冷却法

利用气体易液化的特点分离气体,如合成氨工业采用冷却法分离氨与氮气、氢气。

【变式4-1】以含钛高炉渣(主要成分为，还含有少量CaO、Fe2O3、)为原料生产的工艺流程如下：

已知：

①浸出液的pH小于0.5

②相关金属离子时，形成氢氧化物沉淀的pH范围如下：

| 金属离子 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 开始沉淀的pH | 0.5 | 6.3 | 1.5 |
| 沉淀完全的pH | 2.5 | 8.3 | 2.8 |

请回答以下问题：

（1）“浸渣”的主要成分为           (填化学式)。

（2）为了提高“酸浸”的浸取率，可采取的措施为           (任写一条)。

（3）加入时所发生氧化还原反应的离子方程式为           。

（4）过滤得到需要经过洗涤、减压烘干。实验室里洗涤沉淀的一般方法是           。

（5）隔绝空气条件下，在800℃灼烧得到。

①在实验室里灼烧晶体时，应把晶体放在           (陶瓷仪器)中灼烧。

②灼烧时的化学方程式为           。

【变式4-2】铬元素是一种重金属元素，工业上处理含铬废水并将其资源化的工艺有多种，其中两种工艺如下图所示：

已知：①含铬废水中铬元素主要有和两种价态，价铬在酸性环境中氧化性更强。

②。

回答下列问题：

（1）“还原”时，先加入酸化，再加入固体，其发生反应的离子方程式为     ，若不加酸化，可能造成的后果是     。

（2）“中和”过程中，有大量气泡生成，写出中和时产生的离子方程式：     。

（3）“过滤洗涤”时，证明沉淀已洗涤干净的操作为：     。

（4）“冶炼”时，该反应的能量主要转化形式为     。

（5）“氧化”时，发生反应的化学方程式为：     。

（6）已知，利用氧化法除铬时，欲使废液中铬元素的含量不高于，则此滤液中的范围为     。

（7）与还原法相比，氧化法的优点为     。

考向05 电离常数、溶度积常数的有关计算

【例5-1】一种以转炉钒渣(主要成分为V2O3、FeO、SiO2及少量MgO、CaO、Al2O3)为原料实现低成本回收钒资源的生产工艺如下：

表一：相关金属离子[c0(Mn+) = 0.01 mol·L−1]形成氢氧化物沉淀的pH范围如下：

| 金属离子 | Fe2+ | Fe3+ | Al3+ | Mg2+ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开始沉淀的pH | 7.5 | 2.2 | 3.7 | 9.4 |
| 沉淀完全的pH | 9.0 | 3.2 | 4.7 | 10.9 |

表二：部分含钒物质在水溶液中主要存在形式如下：

| pH | <1 | 1 ~ 4 | 6 ~ 8.5 | >13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要形式 | VO | V2O5 | VO | VO |
| 备注 | 多钒酸盐在水中溶解度较小 |  |  |  |

已知：①“焙烧”的主要反应之一为：CaCO3(s) = CaO(s) + CO2(g)；

②在焙烧过程中产生Ca2V2O7；其中，Ca2V2O7在水中的溶解度小，易溶于稀硫酸和碱溶液。

（1）Ca2V2O7中V的化合价为       ，写出在焙烧过程中产生Ca2V2O7的化学方程式       。

（2）“稀H2SO4调pH”后钒元素主要以VO存在，生成VO的离子方程式为       。

（3）“滤渣2”的主要成分是       。利用上述表格数据，计算Fe(OH)3的Ksp=       。

（4）“调pH值至6~8.5”时控制温度不超过40℃，原因是       。

（5）已知“沉钒”得到NH4VO3，该环节通常需要加入过量 (NH4)2SO4，其原因是       。

【例5-2】氮化镓(GaN)具有优异的光电性能。一种利用炼锌矿渣[主要含铁酸镓、铁酸锌、]制备GaN的工艺流程如下：

已知：

①Ga与Al同主族，化学性质相似。

②常温下，，，。

③、在该工艺条件下的反萃取率(进入水相中金属离子的百分数)与盐酸浓度的关系见下表。

| 盐酸浓度/ | 反萃取率/% |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 86.9 | 9.4 |
| 4 | 69.1 | 52.1 |
| 6 | 17.5 | 71.3 |

回答下列问题：

（1）“酸浸”时发生反应的离子方程式为    。“酸溶”所得滤渣的主要成分是        (填化学式)。

（2）“酸浸”所得浸出液中、浓度分别为0.21、65。常温下，为尽可能多地提取并确保不混入，“调pH”时需用CaO调pH至         (假设调pH时溶液体积不变)。

（3）“脱铁”和“反萃取”时，所用盐酸的浓度a＝        ，b＝       (选填上表中盐酸的浓度)。

（4）“沉镓”时，若加入NaOH的量过多，会导致的沉淀率降低，原因是             (用离子方程式表示)。

（5）利用CVD(化学气相沉积)技术，将热分解得到的与在高温下反应可制得GaN，同时生成另一种产物，该反应化学方程式为                  。

1．水溶液中平衡常数之间的关系

（1）平衡常数都只与温度有关,温度不变,平衡常数不变,升高温度,Ka、Kb、Kw、Kh均增大。

（2）Ka、Kh、Kw三者的关系式为Kh=KwKa;Kb、Kh、Kw三者的关系式为Kh=KwKb。

（3）二元酸的Ka1、Ka2与相应酸根离子的Kh1、Kh2的关系式为Ka1·Kh2=Kw,Ka2·Kh1=Kw。

（4）反应CdS(s)+2H+(aq)Cd2+(aq)+H2S(aq)的平衡常数为K,则K=Ksp(CdS)Ka1(H2S)·Ka2(H2S)。

2．溶度积(Ksp)的常见计算类型

（1）已知溶度积求溶液中的某种离子的浓度,如Ksp=a的饱和AgCl溶液中 c(Ag+)=a mol/L。

（2）已知溶度积、溶液中某离子的浓度,求溶液中另一种离子的浓度,如某温度下AgCl的Ksp=a,在0.1 mol/L的NaCl溶液中加入过量的AgCl固体,达到平衡后c(Ag+)=10a mol/L。

（3）计算沉淀转化的平衡常数,如Cu2+(aq)+MnS(s)CuS(s)+Mn2+(aq),平衡常数K=c(Mn2+)c(Cu2+)=c(Mn2+)·c(S2−)c(Cu2+)·c(S2−)=Ksp(MnS)Ksp(CuS)。

【变式5-1】电镀废水中含有、、等离子，工业上利用分级沉淀法处理电镀废水回收利用铜和镍金属化合物，其工艺流程如下：

已知：①、、、

②各离子开始沉淀和完全沉淀的pH如下表所示

| 开始沉淀 | 6.18 | 8.15 | 4.73 |
| --- | --- | --- | --- |
| 完全沉淀 | 7.13 | 9.67 | 5.95 |

回答下列问题：

（1）基态铬原子的核外电子排布式为           。

（2）还原过程常加入适量的稀硫酸，写出“还原”时与发生的离子反应方程式           。还原得到的金属阳离子对应的硫酸盐可用作自行车钢圈的电镀液，电镀时自行车钢圈和惰性电极作为两电极，则“钢圈”连接电源的           极，阳极的电极反应式为           。

（3）“还原”后，第一次“调节pH”的范围为           ，滤渣1的主要成分是           。

（4）“沉铜”需将浓度降为，已知溶液浓度超过会逸出，通过计算分析“沉铜”时是否会产生逸出           (写出计算过程)。

【变式5-2】（2021·广东·高考真题）对废催化剂进行回收可有效利用金属资源。某废催化剂主要含铝()、钼()、镍()等元素的氧化物，一种回收利用工艺的部分流程如下：

已知：25℃时，的，；；；该工艺中，时，溶液中元素以的形态存在。

（1）“焙烧”中，有生成，其中元素的化合价为       。

（2）“沉铝”中，生成的沉淀为       。

（3）“沉钼”中，为7.0。

①生成的离子方程式为       。

②若条件控制不当，也会沉淀。为避免中混入沉淀，溶液中       (列出算式)时，应停止加入溶液。

（4）①滤液Ⅲ中，主要存在的钠盐有和，为       。

②往滤液Ⅲ中添加适量固体后，通入足量       (填化学式)气体，再通入足量，可析出。

（5）高纯(砷化铝)可用于芯片制造。芯片制造中的一种刻蚀过程如图所示，图中所示致密保护膜为一种氧化物，可阻止刻蚀液与下层(砷化镓)反应。

①该氧化物为       。

②已知：和同族，和同族。在与上层的反应中，元素的化合价变为+5价，则该反应的氧化剂与还原剂物质的量之比为       。

1．（2025·广东·高考真题）我国是金属材料生产大国，绿色生产是必由之路。一种从多金属精矿中提取Fe、Cu、Ni等并探究新型绿色冶铁方法的工艺如下。

已知：多金属精矿中主要含有Fe、Al、Cu、Ni、O等元素。

| 氢氧化物 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（1）“酸浸”中，提高浸取速率的措施有       (写一条)。

（2）“高压加热”时，生成的离子方程式为：       。

（3）“沉铝”时，pH最高可调至       (溶液体积变化可忽略)。已知：“滤液1”中，。

（4）“选择萃取”中，镍形成如图的配合物。镍易进入有机相的原因有_______。

A．镍与N、O形成配位键	B．配位时被还原

C．配合物与水能形成分子间氢键	D．烷基链具有疏水性

（5）晶体的立方晶胞中原子所处位置如图。已知：同种位置原子相同，相邻原子间的最近距离之比，则       ；晶体中与Cu原子最近且等距离的原子的数目为       。

（6）①“700℃加热”步骤中，混合气体中仅加少量，但借助工业合成氨的逆反应，可使Fe不断生成。该步骤发生反应的化学方程式为       和       。

②“电解”时，颗粒分散于溶液中，以Fe片、石墨棒为电极，在答题卡虚线框中，画出电解池示意图并做相应标注       。

③与传统高炉炼铁工艺相比，上述两种新型冶铁方法所体现“绿色化学”思想的共同点是       (写一条)。

2．（2024·广东·高考真题）镓()在半导体、记忆合金等高精尖材料领域有重要应用。一种从电解铝的副产品炭渣(含和少量的等元素)中提取镓及循环利用铝的工艺如下。

工艺中，是一种新型阴离子交换膜，允许带负电荷的配离子从高浓度区扩散至低浓度区。用提取金属离子的原理如图。已知：

①。

②(冰晶石)的为。

③浸取液中，和以微粒形式存在，最多可与2个配位，其他金属离子与的配位可忽略。

（1）“电解”中，反应的化学方程式为       。

（2）“浸取”中，由形成的离子方程式为       。

（3）“还原”的目的：避免       元素以       (填化学式)微粒的形式通过，从而有利于的分离。

（4）“提取”中，原料液的浓度越       ，越有利于的提取；研究表明，原料液酸度过高，会降低的提取率。因此，在不提高原料液酸度的前提下，可向I室中加入       (填化学式)，以进一步提高的提取率。

（5）“调”中，至少应大于       ，使溶液中，有利于配离子及晶体的生成。若“结晶”后溶液中，则浓度为       。

（6）一种含、、元素的记忆合金的晶体结构可描述为与交替填充在构成的立方体体心，形成如图所示的结构单元。该合金的晶胞中，粒子个数最简比       ，其立方晶胞的体积为       。

3．（2022·广东·高考真题）稀土()包括镧、钇等元素，是高科技发展的关键支撑。我国南方特有的稀土矿可用离子交换法处理，一种从该类矿(含铁、铝等元素)中提取稀土的工艺如下：

已知：月桂酸熔点为；月桂酸和均难溶于水。该工艺条件下，稀土离子保持价不变；的，开始溶解时的pH为8.8；有关金属离子沉淀的相关pH见下表。

| 离子 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开始沉淀时的pH | 8.8 | 1.5 | 3.6 | 6.2~7.4 |
| 沉淀完全时的pH | / | 3.2 | 4.7 | / |

（1）“氧化调pH”中，化合价有变化的金属离子是       。

（2）“过滤1”前，用溶液调pH至       的范围内，该过程中发生反应的离子方程式为       。

（3）“过滤2”后，滤饼中检测不到元素，滤液2中浓度为。为尽可能多地提取，可提高月桂酸钠的加入量，但应确保“过滤2”前的溶液中低于       (保留两位有效数字)。

（4）①“加热搅拌”有利于加快溶出、提高产率，其原因是       。

②“操作X”的过程为：先       ，再固液分离。

（5）该工艺中，可再生循环利用的物质有       (写化学式)。

（6）稀土元素钇(Y)可用于制备高活性的合金类催化剂。

①还原和熔融盐制备时，生成1mol转移       电子。

②用作氢氧燃料电池电极材料时，能在碱性溶液中高效催化的还原，发生的电极反应为       。

4．（2025·北京·高考真题）利用工业废气中的制备焦亚硫酸钠()的一种流程示意图如下。

已知：

| 物质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 、 |  |  |

（1）制

已知：

由制的热化学方程式为       。

（2）制

I．在多级串联反应釜中，悬浊液与持续通入的进行如下反应：

第一步：

第二步：

Ⅱ．当反应釜中溶液达到3.8~4.1时，形成的悬浊液转化为固体。

①Ⅱ中生成的化学方程式是       。

②配碱槽中，母液和过量配制反应液，发生反应的化学方程式是       。

③多次循环后，母液中逐渐增多的杂质离子是       ，需除去。

④尾气吸收器中，吸收的气体有       。

（3）理论研究、与的反应。一定温度时，在浓度均为的和的混合溶液中，随的增加，和平衡转化率的变化如图。

①，与优先反应的离子是       。

②，平衡转化率上升而平衡转化率下降，结合方程式解释原因：       。

5．（2025·河北·高考真题）铬盐产品广泛应用于化工、医药、印染等领域。通过闭环生产工艺将铬铁矿转化为重铬酸钾同时回收利用钾资源，可实现绿色化学的目标。过程如下：

已知：铬铁矿主要成分是。

回答下列问题：

（1）基态铬原子的价层电子排布式：       。

（2）煅烧工序中反应生成的化学方程式：       。

（3）浸取工序中滤渣Ⅰ的主要成分：、       、       (填化学式)。

（4）酸化工序中需加压的原因：       。

（5）滤液Ⅱ的主要成分：       (填化学式)。

（6）补全还原、分离工序中发生反应的化学方程式       。

（7）滤渣Ⅱ可返回       工序。(填工序名称)

6．（2024·广西·高考真题）广西盛产甘蔗，富藏锰矿。由软锰矿(，含和CuO等杂质)制备光电材料的流程如下。回答下列问题：

已知：

| 物质 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（1）“甘蔗渣水解液”中含有还原性糖和，其主要作用是       。为提高“浸取”速率，可采取的措施是       (任举一例)。

（2）“滤渣1”的主要成分是       (填化学式)。

（3）常温下，用调节溶液pH至时，可完全沉淀的离子有       (填化学式)。

（4）“X”可选用_______。

A．	B．	C．Zn	D．

（5）若用替代沉锰，得到沉淀。写出生成的离子方程式       。

（6）立方晶胞如图，晶胞参数为，该晶体中与一个紧邻的有       个。已知为阿伏加德罗常数的值，晶体密度为       (用含的代数式表示)。

7．（2024·贵州·高考真题）煤气化渣属于大宗固废，主要成分为及少量MgO等。一种利用“酸浸—碱沉—充钠”工艺，制备钠基正极材料和回收的流程如下：

已知：

①25℃时，；

②。

回答下列问题：

（1）“滤渣”的主要成分为       (填化学式)。

（2）25℃时，“碱沉”控制溶液pH至3.0，此时溶液中       。

（3）“除杂”时需加入的试剂X是       。

（4）“水热合成”中，作为磷源，“滤液2”的作用是       ，水热合成的离子方程式为       。

（5）“煅烧”得到的物质也能合成钠基正极材料，其工艺如下：

①该工艺经碳热还原得到，“焙烧”生成的化学方程式为       。

②的晶胞结构示意图如甲所示。每个晶胞中含有的单元数有       个。

③若“焙烧”温度为时，生成纯相，则       ，其可能的结构示意图为       (选填“乙”或“丙”)。

8．（2024·山东·高考真题）以铅精矿(含，等)为主要原料提取金属和的工艺流程如下：

回答下列问题：

（1）“热浸”时，难溶的和转化为和及单质硫。溶解等物质的量的和时，消耗物质的量之比为       ；溶液中盐酸浓度不宜过大，除防止“热浸”时挥发外，另一目的是防止产生       (填化学式)。

（2）将“过滤Ⅱ”得到的沉淀反复用饱和食盐水热溶，电解所得溶液可制备金属，“电解I”阳极产物用尾液吸收后在工艺中循环使用，利用该吸收液的操作单元为       。

（3）“还原”中加入铅精矿的目的是       。

（4）“置换”中可选用的试剂X为       (填标号)。

A．         B．        C．        D．

“置换”反应的离子方程式为       。

（5）“电解II”中将富银铅泥制成电极板，用作       (填“阴极”或“阳极”)。